DIN 68 602/04.79

Европейская норма EN 204 : 1991 Германия

Национальное предисловие

Настоящая норма была разработана в Центре Европейских норм/технический центр 103 „Клеящие вещества для древесины и деревосодержащих материалов“.

Компетентны в отношении DIN (Немецкие Инженерные Нормы) – Комитет нацио-нальной метрологии 4.5 „Склеивание древесины“.

Для цитируемых в Разделе 2 Европейских норм в последующем будут даваться ссылки на соответствующие Немецкие нормы.

EN 205 см. DIN EN 205.

Нормы:

в немецкой редакции

См. Раздел 2

- в национальных дополнениях:

DIN EN 205: Методы проверки для клеящих веществ для древесины для ненесущих строительных деталей; Условия прочности клеевого соединения в продольном направлении при испытании на растяжение; немецкая редакция DIN EN 205.

Прежние редакции

DIN 68 602: 06.72, 12.73, 04.79

Изменения

В сравнении с DIN EN 205, 04.79 были приняты следующие изменения:

а) кроме нормального климата 20/65 теперь также допускается испытание при 23/50

- отказались от данных по образцам для области применения одной группы нагру-жаемости

- буква обозначения для групп нагружаемости изменяется с „В“ на „D“

- требуемая прочность клеевого соединения в группах нагружаемости с D2 до D4 частично повысились по сравнению с необходимыми величинами для В2 до В4

- вся норма была редакционно переработана соответственно правилам Центра Ев-ропейских норм

Международная патентная классификация

С 09 J 5/00

С 09 J 9/00

С 09 J 201/00

G 01 N 19/04

Комитет по нормам для деревообрабатывающей и мебельной промышленности (NHM) при Немецком Институте Нормирования

Предисловие

Настоящие нормы были разработаны в Центре Европейских норм/технический центр 103 „Клеящие вещества для древесины и деревосодержащих материалов“.

Соответственно Общим правилам Центра Европейских норм следующие страны согла-сились перейти к настоящим Европейским нормам: Бельгия, Дания, Германия, Фин-ляндия, Франция, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Голландия, Нор-вегия, Австрия, Португалия, Швеция, Швейцария, Испания и Объединённое Королев-ство.

Введение

Европейские нормы с единым порядком распределения клеящих веществ по группам нагружаемости привнесут значительное улучшение защиты потребителей и большую правовую безопасность в будущем при ответственности производителей в отношении свойств надёжности изготовителей клеев.

Настоящие нормы устанавливают группы нагружаемости в отношении прочности клея.

Эти Нормы ни в коем случае не заменяют испытаний, которые предусмотрены для выдачи разрешения на специальное использование.

Указанные в настоящих нормах клеящие вещества могут использоваться для изготовле-ния мебели, дверей, окон, лестниц, а также при проведении внутренних отделочных и обшивочных работ, если минимум одна из частей соединения состоит из древесины или деревосодержащих материалов.

- Область применения

Настоящие нормы действительны для распределения клеящих веществ для ненесущих строительных деталей для соединения древесины и деревосодержащих материалов в группах нагружаемости.

Классификация осуществляется на основе измерения прочности клеевого соединения проб во влажном и сухом состоянии, проводимом при нормальных климатических условиях

(23 ( 2) (С и (50 ( 5) % относительной влажности воздуха	или

(20 ( 2) (С и (65 ( 5) % относительной влажности воздуха.

Примечание:  Для склеивания несущих деревянных строительных частей, изготовления фанеры, ДСП и ДВП, а также облицовки поверхностей действуют спе-циальные нормы.

- Нормативные ссылки

Настоящие Европейские нормы содержат датированные и недатированные ссылки на выдержки из других публикаций.

Эти нормативные ссылки цитируются в соответствующих местах текста и вставляются в публикацию ниже. При неизменяемых ссылках более поздние изменения и переработки настоящей публикации относятся только к настоящим Европейским нормам, если вследствие изменений или переработки ссылки будут изменены. При недатиро-ванных ссылках действует последняя редакция в отношении взятой публикации.

EN 205: Методы проверки для клеящих веществ для древесины для ненесущих строи-тельных деталей; Условия прочности клеевого соединения в продольном на-правлении при испытании на растяжение.

- Классификация, определение

Соединения должны удовлетворять определённому в Таблице 1 описанию для соответ-ствующей группы нагружаемости.

Таблица 1: Описание групп нагружаемости

| Группа нагрузок | Примеры для климатических условий и областей применения 1) |
| --- | --- |
| D 1 | В помещении, причём температура только кратковременно составляет более 50(С и влажность древесины - максим. 15% |
| D 2 | В помещении, с кратковременным воздействием стекающей водой или конденсатом и/или кратковременной высокой вла-жностью воздуха с повышением влажности древесины до мак-сим. 18% |
| D 3 | В помещении, с частым кратковременным воздействием сте-кающей водой или конденсатом и/или долговременным воз-действием высокой внешней влажностью воздуха с защитой от погодных воздействий |
| D 4 | В помещении, с частым сильным воздействием стекающей водой или конденсатом; Для наружного применения, с защитой от погодных воздействий, однако с определённой защитой поверхности |

1) Если необходимы более высокие или отличные от указанных здесь требования к клеевым соединениям, например, использование при других климатических условиях, то необходимы отличные от указанных, проверенные на практике соответствующие  требования к древесине и видам клеящих материалов и проведение необходимых дальнейших испытаний согласно EN 205.

- Требования к прочности клеевого соединения и испытания

Для причисления клеящего вещества к одной из групп нагружаемости соответственно Таблице 1 все минимальные значения прочности клеевого соединения согласно Таблице 2 должны рассматриваться как средние величины в соединении предписанной длительностью выдержки.

Для испытания клеящего вещества действуют нормы EN 205 и следующие положения:

- Испытания проводятся на тонком клеевом шве.

- Проверке подлежат по 20 проб из каждой партии (согласно номеру в Таблице 2)

- Протоколированию подлежат все отдельные величины и среднее значение

Таблица 2: Минимальные значения прочности клеевого соединения

Все указанные в столбцах D1 - D 4 минимальные значения должны быть достигнуты как среднее значение для причисления клеящего вещества к определённой группе нагружаемости (например, D 4 после выдержки согласно номерам 1, 3, 5 и 6).

Здесь речь идёт о сравнительных значениях, которые не служат основой расчёта. Сравнение с величинами, которые были получены для других размеров, здесь не дана.

| Выдержка согласно EN 205 | Группы нагрузок Прочность клеевого соединения в Н/мм2 |
| --- | --- |
| № п/п | Вид и продолжительность | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 |
| 1 2 3 4 5 6 | 7 дней1) при норм. климате2) 7 дней при норм. климате 3 часа в холодной воде 4) 7 дней при норм. климате 7 дней при норм. климате 4 дня в холодной воде 4) 7 дней при норм. климате 4 дня в холодной воде 4) 7 дней при норм. климате 7 дней при норм. климате 6 часов в кипящей воде 2 часа в холодной воде 4) 7 дней при норм. климате 6 часов в кипящей воде 2 часа в холодной воде 4) 7 дней при норм. климате | (10 -- 3) -- -- -- -- | (10 (8 -- -- -- | (10 (2 (8 -- | (10 -- (4 -- (4 (8 |

1) 1 день - 24 часа

2)  (23 ( 2)(С и (50 ( 5)% или (20 ( 2)(С и (65 ( 5)% относительной влажности воздуха

3) В испытаниях нет необходимости

4) Вода должна иметь ту же температуру , что и окружающая среда 20(С или 23(С